Общество с ограниченной ответственностью

Научно-инновационный центр

«Древесно-полимерные композиты»

(Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СПР: RU.OC01.CM0007

Сертификат соответствия № СДССИЛ.RU.001.С1.А0066.010)

ОКПО 01537268, ОГРН 1155024007434, ИНН / КПП 5024158275 / 502401001

Адрес: 143443, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 59А.

тел. +7 495 256 12 26;  e-mail: info@ wpc-research.ru; сайт: wpc-research.ru

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Научно-инновационный центр

Древесно-полимерные композиты»

_____________Г.В. Пресман

«11.08.2022 г.»

Заключение № 57.08/2022

по результатам исследования условной светостойкости

террасной доски из минерально-полимерного композита

1.	Наименование  продукции: «Доска террасная из минерально-полимерного композита»

Цель испытаний: определение условной светостойкости за 500 часов.

Заказчик: АО «УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ»

Дата поступления на испытание: 18.07.2022

Сведения о предоставленном материале:

Таблица 1

| Наименование продукции | Количество (штуки, м) | Описание | Дата приемки для испытаний в лаборатории | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доска террасная из МПК 150 х 23 | 0.15 х 0,15 м 2 шт | цвет серый | 18.07.2022 | ДТ №1 18.07/22 сер. |

2.	Метод испытания

Испытания проводились в соответствии с:

ГОСТ 9.401-2019 « ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов», метод В.

Оценка внешнего вида покрытий в процессе испытаний проводилась в соответствии с:

- ГОСТ 9.407-2015 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

- ГОСТ 9733.0-83 «Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям».

- ГОСТ ISO 105-А02-2013. Межгосударственный стандарт. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски.

- ГОСТ Р 59555-2021 «Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия.

- Сведения об оборудовании, использованном при проведении испытаний

- Камера испытательная световая Suntest XLS+, инв. № 4013, зав. № 0601001, 2006 г., (Аттестат № 57, до 23.05.2022 г.).

- Спектроколориметр Ci4200, инв. № 9028, зав. № 002452, 2018 г., (Свидетельство о калибровке № С-МА/08-06-2022/162883104, до 08.06.2023г.);

- Блескомер REFO-3, инв. № 1408, зав. № 953623, 2014. г, (Свидетельство о калибровке № С-МА/24-11-2021/112062756, до 23.11.2022 г.).

- Прибор комбинированный Testo 608-Н1, инв. № Д005079, зав. № 45164675/ 807, 2018 г., (Свидетельство о калибровке № С-ГД/04-04-2022/145163360, до 03.04.2023 г.).

•	Программное обеспечение Color iQC Basic, инв. № 9028, 2018 г.

Основание для выдачи заключения: протокол испытаний 60-2022-ИЦ от 09 августа 2022 г.

4.	Результаты исследований

Результаты испытаний за 24 часа экспонирования в камере световой Suntest XLS+ представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | ДТ №1 18.07/22 сер. |
| --- | --- |
|  | Результаты осмотра внешнего вида до испытаний |
| Цвет | серый |
| Испытательная сторона | вельвет |
| Количество часов испытаний | Результаты осмотра внешнего вида после испытаний |
| 24 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 100 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 200 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 300 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 400 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,7) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 500 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,8) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |

Примечание:

Оценка изменения блеска покрытий:

• Б0 — изменения отсутствуют (0<Б<5%);

• Б1 - очень слабые т.е. едва различимые изменения (5<Б<20%);

• Б2 - слабые т.е. хорошо различимые изменения (20<Б<40%).

• Б3 - умеренные т.е. ясно видимые изменения (40<Б<60%).

Оценка изменения цвета покрытий:

• Ц0 - изменения отсутствуют ( 0<∆Е< 1);

• Ц1 - очень слабые, т. е. едва различимое изменение цвета (1<∆Е< 2);

• Ц2 -слабые, т. е. хорошо различимое изменение цвета (2<∆Е< 3);

• ЦЗ -умеренные, т. е. ясно видимое изменение цвета (3<∆Е< 5);

• Ц4 – значительные , т. е. сильно выраженное изменение цвета (5<∆Е< 10);

Пояснения к визуальной оценке изменения цвета покрытий по серой шкале:

|  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- |
| Балл устойчивости Окраски по серой шкале | Значение показателя цветового различия в единицах CIELab (∆Е) | Допуск в единицах CIELab |
| 5 | 0 | 0,2 |
| (4-5) | 0,8 | ±0,2 |
| 4 | 1,7 | ±0,3 |
| (3-4) | 2,5 | ±0,35 |
| 3 | 3,4 | ±0,4 |
| (2-3) | 4,8 | ±0,5 |
| 2 | 6,8 | ±0,6 |
| (1-2) | 9,6 | ±0,7 |
| 1 | 13,6 | ±1,0 |

Фото образцов после экспонирования

Контрольный образец                           Образец после испытаний (24 ч)

Контрольный образец                           Образец после испытаний (100 ч)

Контрольный образец                           Образец после испытаний (200 ч)

Контрольный образец                           Образец после испытаний (300 ч)

Контрольный образец                           Образец после испытаний (400 ч)

Контрольный образец                           Образец после испытаний (500 ч)

Оценка результатов испытаний

После экспонирования в течение 24 часов в камере испытательной световой Suntest XLS+ у образца террасной доски из МПК 150 х 23 (ДТ №1 18.07/22 сер.) фирмы АО «УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ» получены следующие результаты:

- изменение цвета поверхности изделия практически отсутствует;

- изменение блеска покрытия отсутствует.

Террасная доска из МПК 150 х 23 (ДТ №1 18.07/22 сер.) обладает высокой светостойкостью, изменение цвета изделия соответствует норме по ГОСТ Р 59555-2021 для профильных изделий, предназначенных для эксплуатации в условиях атмосферных воздействий.

Специалист по испытаниям                                                                              А.Ю.Сёмочкин

Дата составления заключения                                                                        11 августа 2022 г.