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Заключение № 74.09/2022
по результатам циклических испытаний на ускоренное старение
террасной доски из минерально-полимерного композита


Наименование  продукции: «Доска террасная из минерально-полимерного композита»
Цель испытаний: определение прогнозируемого срока службы согласно договору № И-11/2022 от 05.07.2022 г.
Заказчик: АО «УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ»
Дата поступления на испытание: 18.07.2022
Сведения о предоставленном материале:

Таблица 1
	Наименование 
продукции
	Количество (штуки, м)
	Описание
	Дата приемки для испытаний в лаборатории
	Регистрационный номер

	Доска террасная из МПК 150 х 23
	0.15 х 0,15 м 
2 шт
	цвет 
серый
	18.07.2022
	ДТ №1 18.07/22 сер.




1. [bookmark: bookmark0]Цель испытаний

Циклические испытания на ускоренное старение проводились с целью определения прогнозируемого срока службы террасной доски из МПК в условиях атмосферных воздействий. 

2. Визуальный осмотр
Образец доски террасной из МПК 150 х 23  (ДТ №1 18.07/22 сер.) серого цвета производства АО «УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ». Геометрия профиля в норме. Дефекты поверхности отсутствуют. Размеры сечения 150 х 23 мм.


[image: ]
Рис.1 Образец доски террасной  шовной из МПК 150 х 23  (ДТ №1 18.07/22 сер.)



Метод испытания
Испытания проводились в соответствии с:
• ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18
Оценка внешнего вида покрытий в процессе испытаний проводилась в соответствии с:

· ГОСТ 9.407-2015 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».
· ГОСТ 9733.0-83 «Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям».
· ГОСТ ISO 105-А02-2013. Межгосударственный стандарт. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски.

Оценка физико-механических характеристик материала:
• Определение плотности согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.10;
• Определение изменение прочности при изгибе согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18.
3. Испытательное оборудование

Таблица 2
	Аппаратура
	Заводской номер
	Документ о поверке (калибровке)

	Весы электронные ВК-300
	021476
	Свидетельство о поверке № 254577 от 23.06.2021г. Выд. ООО «ВЕССЕРВИС»

	Машина испытательная универсальная WDT-W 20
	9253719938
	Сертификат о калибровке № В 18559-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология»

	Линейка металлическая  1000 мм по ГОСТ 427 - 75
	1231
	Сертификат о калибровке № В 18532-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология»

	Термометр лабораторный ТЛ 2М
	02ГИ79
	[bookmark: место_редактирования]Сертификат о калибровке № В 18537-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология»

	Штангенциркуль  ШЦЦ-1 - 300-0,01 по ГОСТ 166
	120845
	Свидетельство о поверке  № С-АЦМ / 28-06-2021/73851044 От 28.06.2021г. 
Выд. ООО «АВТОПРОГРЕСС-М»

	Термостат жидкостный
UH 8 сер.ELN
	1268
	Протокол аттестации №18573 От 23.06.2021г.
Выд. ООО « ИСЛ и Метрология»

	Термогигрометрметр Testo 608-H1
	41362700
	Сертификат о калибровке № А 18539-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология»

	Секундомер электронный
«Интеграл С-01»
	150287
	Сертификат о калибровке № № В 18543-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология»

	Микрометр МК 0-25
	Е 201508067
	Сертификат о калибровке № В 18549-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология»

	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ
	27111
	Протокол аттестации №18569 от 23.06.2021г.
Выд. ООО « ИСЛ и Метрология»

	Спектроколориметр Ci 4200
	9028
	Свидетельство № СП 2414551,  до 16.05.2020 г.

	Блескомер REFO-3
	1408
	Свидетельство № СГ1 2610741,  до 16.05.2020г.

	Камера испытательная световая Suntest XLS+
	4013
	Аттестат № АТ 56,  до 22.05.2023г.

	Низкотемпературная камера VT-217
	6881
	Аттестат № 48 до 16.05.2023 г.

	Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VG1
	1284
	Аттестат № 51  до 16.05.2023 г.



4. Процедура проведения испытаний

Образцы помещают в камеру испытательную световую Suntest XLS+ и проводят экспонирование в течение 500 часов. В процессе проведения испытания проводили промежуточный контроль изменения цвета и блеска через 24, 100, 200, 400 ч. Режим испытания представлен в таблице 3.
Таблица 3
	Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	Температура воздуха на уровне расположения образцов, °С

	35±5
	55±2



После завершения экспонирования в камере Suntest XLS+ приступают к циклическим климатическим испытаниям.
Процедура проведения циклических испытаний состоит из последовательного перемещения образцов в соответствии с заданным режимом испытаний. Цикл повторяют 20 раз. Последовательность перемещения образца приведены в таблице 4.
Таблица 4
	Вид обработки
	Температура, °С
	Время выдержки, ч

	Выдержка в емкости с раствором 3% NaС1
	22±2
	1

	После выдержки образец промыть водой, поверхность промокнуть фильтровальной бумагой и сразу поместить в морозильную камеру.

	Камера холода
	минус(30±3)
	5

	Выдержка в воде
	22±2
	1

	После выдержки поверхность образца промокнуть фильтровальной бумагой и поместить в термошкаф

	Нагрев в термошкафу
	60±2
	17



После завершения испытаний проводят конечную оценку изменения цвета и блеска образцов (декоративных свойств) в сравнении с контрольным образцом. 

5.	Результаты исследований
Результаты испытаний за 24 часа экспонирования в камере световой Suntest XLS+ представлены в таблице 2.

Таблица 2
	Наименование 
показателя
	ДТ №1 18.07/22 сер.

	
	Результаты осмотра внешнего вида до испытаний

	Цвет
	серый

	Испытательная сторона
	вельвет

	Количество часов 
испытаний
	Результаты осмотра внешнего вида
после испытаний

	24 ч
	Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6)
Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5
Блеск без изменений Б0

	100 ч
	Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6)
Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5
Блеск без изменений Б0

	200 ч
	Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6)
Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5
Блеск без изменений Б0

	300 ч
	Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6)
Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5
Блеск без изменений Б0

	400 ч
	Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,7)
Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5
Блеск без изменений Б0

	500 ч
	Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,8)
Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5
Блеск без изменений Б0



Примечание:
Оценка изменения блеска покрытий:
• Б0 — изменения отсутствуют (0<Б<5%);
• Б1 - очень слабые т.е. едва различимые изменения (5<Б<20%);
• Б2 - слабые т.е. хорошо различимые изменения (20<Б<40%).
• Б3 - умеренные т.е. ясно видимые изменения (40<Б<60%).
Оценка изменения цвета покрытий:
• Ц0 - изменения отсутствуют ( 0<∆Е< 1);
• Ц1 - очень слабые, т. е. едва различимое изменение цвета (1<∆Е< 2);
• Ц2 -слабые, т. е. хорошо различимое изменение цвета (2<∆Е< 3);
• ЦЗ -умеренные, т. е. ясно видимое изменение цвета (3<∆Е< 5);
• Ц4 – значительные , т. е. сильно выраженное изменение цвета (5<∆Е< 10);

Пояснения к визуальной оценке изменения цвета покрытий по серой шкале:
	
	
	Таблица 3

	5Балл устойчивости 
Окраски по серой шкале
	Значение показателя цветового различия в единицах CIELab (∆Е)
	Допуск в единицах CIELab

	5
	0
	0,2

	(4-5)
	0,8
	±0,2

	4
	1,7
	±0,3

	(3-4)
	2,5
	±0,35

	3
	3,4
	±0,4

	(2-3)
	4,8
	±0,5

	2
	6,8
	±0,6

	(1-2)
	9,6
	±0,7

	1
	13,6
	±1,0





Фото изменения внешнего вида образца после испытаний:
[image: ]
                        Контрольный образец                           Образец после испытаний

После оценки изменения декоративных свойств, определяют изменение массы и линейных размеров образца, а также изменение прочности при изгибе образца, прошедшего ускоренные климатические испытания. Результаты испытаний представлены в таблице 6.

Физико-механические характеристики материала

Таблица 6
	Показатели
	Технические характеристики
	значение

	

	Физико-механические характеристики материала
	Плотность, кг/м3
	1732

	
	Средняя прочность при изгибе, МПа
	39,3

	

	Изменение свойств материала после циклических испытаний на ускоренное старение
	Изменение массы, %
	-0,08

	
	Изменение  длины, %
	-0,01

	
	Изменение ширины, %
	-0,02

	
	Изменение толщины, %
	-0,06

	
	

	
	Плотность, кг/м3
	1721

	
	Средняя прочность при изгибе, МПа
	38,3

	
	Потеря прочности при изгибе, %
	2,54

	


Примечание:
Прогнозируемый срок службы изделия более 10 лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 5 %;
Прогнозируемый срок службы изделия более 5 лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 10 %
Прогнозируемый срок службы изделия не менее 2-х лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 20 %


Выводы:

После проведения ускоренных климатических испытаний образца МПК 150 х 23 (ДТ №1 18.07/22 сер.) производства АО «УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ» получены следующие результаты:

· Изменение цвета изделия практически отсутствует. Изменения блеска не выявлено;
· На поверхности образца не обнаружено признаков деструкции полимера;
· Изменение массы и размеров образца незначительно и находится в пределах нормы;
· Потеря прочности при изгибе не превышает 5 %, что соответствует прогнозируемому сроку службы в условиях атмосферных воздействий более 10 лет согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18.


[image: img008]
Специалист по испытаниям:                                                           А.Ю.Сёмочкин 
Дата составления протокола:                                                                 01 сентября 2022 г.
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