Общество с ограниченной ответственностью

Научно-инновационный центр

«Древесно-полимерные композиты»

(Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СПР: RU.OC01.CM0007

Сертификат соответствия № СДССИЛ.RU.001.С1.А0066.010)

ОКПО 01537268, ОГРН 1155024007434, ИНН / КПП 5024158275 / 502401001

Адрес: 143443, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 59А.

тел. +7 495 256 12 26;  e-mail: info@ wpc-research.ru; сайт: wpc-research.ru

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Научно-инновационный центр

Древесно-полимерные композиты»

_____________Г.В. Пресман

«01.09.2022 г.»

Заключение № 74.09/2022

по результатам циклических испытаний на ускоренное старение

террасной доски из минерально-полимерного композита

Наименование  продукции: «Доска террасная из минерально-полимерного композита»

Цель испытаний: определение прогнозируемого срока службы согласно договору № И-11/2022 от 05.07.2022 г.

Заказчик: АО «УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ»

Дата поступления на испытание: 18.07.2022

Сведения о предоставленном материале:

Таблица 1

| Наименование продукции | Количество (штуки, м) | Описание | Дата приемки для испытаний в лаборатории | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доска террасная из МПК 150 х 23 | 0.15 х 0,15 м 2 шт | цвет серый | 18.07.2022 | ДТ №1 18.07/22 сер. |

- Цель испытаний

Циклические испытания на ускоренное старение проводились с целью определения прогнозируемого срока службы террасной доски из МПК в условиях атмосферных воздействий.

- Визуальный осмотр

Образец доски террасной из МПК 150 х 23  (ДТ №1 18.07/22 сер.) серого цвета производства АО «УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ». Геометрия профиля в норме. Дефекты поверхности отсутствуют. Размеры сечения 150 х 23 мм.

Рис.1 Образец доски террасной  шовной из МПК 150 х 23  (ДТ №1 18.07/22 сер.)

Метод испытания

Испытания проводились в соответствии с:

• ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18

Оценка внешнего вида покрытий в процессе испытаний проводилась в соответствии с:

- ГОСТ 9.407-2015 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

- ГОСТ 9733.0-83 «Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям».

- ГОСТ ISO 105-А02-2013. Межгосударственный стандарт. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски.

Оценка физико-механических характеристик материала:

• Определение плотности согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.10;

• Определение изменение прочности при изгибе согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18.

- Испытательное оборудование

Таблица 2

| Аппаратура | Заводской номер | Документ о поверке (калибровке) |
| --- | --- | --- |
| Весы электронные ВК-300 | 021476 | Свидетельство о поверке № 254577 от 23.06.2021г. Выд. ООО «ВЕССЕРВИС» |
| Машина испытательная универсальная WDT-W 20 | 9253719938 | Сертификат о калибровке № В 18559-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Линейка металлическая 1000 мм по ГОСТ 427 - 75 | 1231 | Сертификат о калибровке № В 18532-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Термометр лабораторный ТЛ 2М | 02ГИ79 | Сертификат о калибровке № В 18537-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Штангенциркуль ШЦЦ-1 - 300-0,01 по ГОСТ 166 | 120845 | Свидетельство о поверке № С-АЦМ / 28-06-2021/73851044 От 28.06.2021г. Выд. ООО «АВТОПРОГРЕСС-М» |
| Термостат жидкостный UH 8 сер.ELN | 1268 | Протокол аттестации №18573 От 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Термогигрометрметр Testo 608-H1 | 41362700 | Сертификат о калибровке № А 18539-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 150287 | Сертификат о калибровке № № В 18543-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Микрометр МК 0-25 | Е 201508067 | Сертификат о калибровке № В 18549-21 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 27111 | Протокол аттестации №18569 от 23.06.2021г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Спектроколориметр Ci 4200 | 9028 | Свидетельство № СП 2414551, до 16.05.2020 г. |
| Блескомер REFO-3 | 1408 | Свидетельство № СГ1 2610741, до 16.05.2020г. |
| Камера испытательная световая Suntest XLS+ | 4013 | Аттестат № АТ 56, до 22.05.2023г. |
| Низкотемпературная камера VT-217 | 6881 | Аттестат № 48 до 16.05.2023 г. |
| Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VG1 | 1284 | Аттестат № 51 до 16.05.2023 г. |

- Процедура проведения испытаний

Образцы помещают в камеру испытательную световую Suntest XLS+ и проводят экспонирование в течение 500 часов. В процессе проведения испытания проводили промежуточный контроль изменения цвета и блеска через 24, 100, 200, 400 ч. Режим испытания представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Температура воздуха на уровне расположения образцов, °С |
| --- | --- |
| 35±5 | 55±2 |

После завершения экспонирования в камере Suntest XLS+ приступают к циклическим климатическим испытаниям.

Процедура проведения циклических испытаний состоит из последовательного перемещения образцов в соответствии с заданным режимом испытаний. Цикл повторяют 20 раз. Последовательность перемещения образца приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Вид обработки | Температура, °С | Время выдержки, ч |
| --- | --- | --- |
| Выдержка в емкости с раствором 3% NaС1 | 22±2 | 1 |
| После выдержки образец промыть водой, поверхность промокнуть фильтровальной бумагой и сразу поместить в морозильную камеру. |  |  |
| Камера холода | минус(30±3) | 5 |
| Выдержка в воде | 22±2 | 1 |
| После выдержки поверхность образца промокнуть фильтровальной бумагой и поместить в термошкаф |  |  |
| Нагрев в термошкафу | 60±2 | 17 |

После завершения испытаний проводят конечную оценку изменения цвета и блеска образцов (декоративных свойств) в сравнении с контрольным образцом.

5.	Результаты исследований

Результаты испытаний за 24 часа экспонирования в камере световой Suntest XLS+ представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | ДТ №1 18.07/22 сер. |
| --- | --- |
|  | Результаты осмотра внешнего вида до испытаний |
| Цвет | серый |
| Испытательная сторона | вельвет |
| Количество часов испытаний | Результаты осмотра внешнего вида после испытаний |
| 24 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 100 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 200 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 300 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,6) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 400 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,7) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |
| 500 ч | Изменение цвета: Ц0 (ΔЕср=0,8) Балл устойчивости окраски по серой шкале — 4 - 5 Блеск без изменений Б0 |

Примечание:

Оценка изменения блеска покрытий:

• Б0 — изменения отсутствуют (0<Б<5%);

• Б1 - очень слабые т.е. едва различимые изменения (5<Б<20%);

• Б2 - слабые т.е. хорошо различимые изменения (20<Б<40%).

• Б3 - умеренные т.е. ясно видимые изменения (40<Б<60%).

Оценка изменения цвета покрытий:

• Ц0 - изменения отсутствуют ( 0<∆Е< 1);

• Ц1 - очень слабые, т. е. едва различимое изменение цвета (1<∆Е< 2);

• Ц2 -слабые, т. е. хорошо различимое изменение цвета (2<∆Е< 3);

• ЦЗ -умеренные, т. е. ясно видимое изменение цвета (3<∆Е< 5);

• Ц4 – значительные , т. е. сильно выраженное изменение цвета (5<∆Е< 10);

Пояснения к визуальной оценке изменения цвета покрытий по серой шкале:

|  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- |
| 5Балл устойчивости Окраски по серой шкале | Значение показателя цветового различия в единицах CIELab (∆Е) | Допуск в единицах CIELab |
| 5 | 0 | 0,2 |
| (4-5) | 0,8 | ±0,2 |
| 4 | 1,7 | ±0,3 |
| (3-4) | 2,5 | ±0,35 |
| 3 | 3,4 | ±0,4 |
| (2-3) | 4,8 | ±0,5 |
| 2 | 6,8 | ±0,6 |
| (1-2) | 9,6 | ±0,7 |
| 1 | 13,6 | ±1,0 |

Фото изменения внешнего вида образца после испытаний:

Контрольный образец                           Образец после испытаний

После оценки изменения декоративных свойств, определяют изменение массы и линейных размеров образца, а также изменение прочности при изгибе образца, прошедшего ускоренные климатические испытания. Результаты испытаний представлены в таблице 6.

Физико-механические характеристики материала

Таблица 6

| Показатели | Технические характеристики | значение |
| --- | --- | --- |
| Физико-механические характеристики материала | Плотность, кг/м3 | 1732 |
|  | Средняя прочность при изгибе, МПа | 39,3 |
| Изменение свойств материала после циклических испытаний на ускоренное старение | Изменение массы, % | -0,08 |
|  | Изменение длины, % | -0,01 |
|  | Изменение ширины, % | -0,02 |
|  | Изменение толщины, % | -0,06 |
|  | Плотность, кг/м3 | 1721 |
|  | Средняя прочность при изгибе, МПа | 38,3 |
|  | Потеря прочности при изгибе, % | 2,54 |

Примечание:

Прогнозируемый срок службы изделия более 10 лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 5 %;

Прогнозируемый срок службы изделия более 5 лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 10 %

Прогнозируемый срок службы изделия не менее 2-х лет, если потеря прочности при статическом изгибе не более 20 %

Выводы:

После проведения ускоренных климатических испытаний образца МПК 150 х 23 (ДТ №1 18.07/22 сер.) производства АО «УРАЛЬСКИЙ ХРИЗОТИЛ» получены следующие результаты:

- Изменение цвета изделия практически отсутствует. Изменения блеска не выявлено;

- На поверхности образца не обнаружено признаков деструкции полимера;

- Изменение массы и размеров образца незначительно и находится в пределах нормы;

- Потеря прочности при изгибе не превышает 5 %, что соответствует прогнозируемому сроку службы в условиях атмосферных воздействий более 10 лет согласно ГОСТ Р 59555-2021, п. 6.18.

Специалист по испытаниям:                                                           А.Ю.Сёмочкин

Дата составления протокола:                                                                 01 сентября 2022 г.